統一入學測驗

機械群專業科目(二)－機械製造

（本試題答案係依據統一入學測驗中心於107年5月8日公布之標準答案）

試題分析

一、命題焦點

共出13題，除第1章未出題外，第12章出2題，其餘各章只出1題，各章出題比重尚屬平均。

今年命題類型與往年類似，難度屬中間偏難，其中第13章有關半導體製程的題型，幾乎每年都會出現，是近年熱門考題，考生首要能將課本內容讀熟，並能了解各種加工的基本方法與過程及各種加工機械之功能與特性，再輔以相關參考書籍，要得高分並非難事。

二、配分比例表

| 機械製造 | 題數 |
| --- | --- |
| 機械製造的演進 | 0 |
| 材料與加工 | 1 |
| 鑄造 | 1 |
| 塑性加工 | 1 |
| 銲接 | 1 |
| 表面處理 | 1 |
| 量測與品管 | 1 |
| 切削加工 | 1 |
| 工作機械 | 1 |
| 螺紋與齒輪製造 | 1 |
| 非傳統加工 | 1 |
| 電腦輔助製造 | 2 |
| 新興製造技術 | 1 |

第一部分：機械製造(第１至13題，每題2.5分，共32.5分)

＿＿＿	1.	綜合CNC機械、倉儲管理系統、無人搬運車及自動檢驗的生產系統，稱為下列何者？　(A)彈性製造系統　(B)客製化製造系統　(C)零件製造專業化系統　(D)工具機複合化製造系統。	A-電腦輔助製造

＿＿＿	2.	CNS鋼鐵符號SS 400，其中數字400代表意義為何？　(A)最低抗拉強度400 kPa　(B)最低抗拉強度400 MPa　(C)最低降伏強度400 kPa　(D)最低降伏強度400 MPa。	A-材料與加工

＿＿＿	3.	下列何者不屬於鑄件非破壞性檢驗的方式？　(A)音響試驗　(B)磁粉檢驗　(C)金相顯微檢驗　(D)超音波檢驗。	A-鑄造

＿＿＿	4.	與熱作加工比較，下列何者不是金屬材料冷作加工的主要效應？　(A)可增加強度及硬度　(B)可增加尺寸精度　(C)會增加殘留應力　(D)使材料組織均勻化。	A-塑性加工

＿＿＿	5.	下列何者不是消耗性電極電弧銲接？　(A)遮蔽金屬電弧銲接(SMAW)　(B)惰氣鎢極電弧銲接(GTAW)　(C)惰氣金屬極電弧銲接(GMAW)　(D)潛弧銲接(SAW)。	A-銲接

＿＿＿	6.	下列何種表面處理方法的主要目的，不是為了防止鏽蝕？　(A)磷酸鹽處理　(B)鋁合金陽極處理　(C)滲碳處理　(D)發藍處理。
	A-表面處理

＿＿＿	7.	若一工件的標稱尺度為80 mm，則採用下列何種CNS標準公差等級，其公差最小？　(A) IT 01　(B) IT 0　(C) IT 1　(D) IT 10。
	A-量測與品管

＿＿＿	8.	有關金屬切削的敘述，下列何者正確？　(A)工件的硬度及延展性愈高，切削性愈佳　(B)進刀量對刀具壽命的影響較切削速度明顯　(C)切屑之捲曲半徑愈小，斷屑效果愈好　(D)刀具斜角較大，較易形成不連續切屑。	A-切削加工

＿＿＿	9.	有關工作機械及螺紋與齒輪製造的敘述，下列何者正確？　(A)凹口車床常用於大型不規則之工件加工　(B)無心磨床對於空心之工件，不易確保內、外圓同心　(C)螺紋滾軋機適用於內、外螺紋製造　(D)滾齒機製造齒輪時滾齒刀與齒輪工件之旋轉圈數相同。
	A-螺紋與齒輪製造

|  | 1.(A) 2.(B) 3.(C) 4.(D) 5.(B) 6.(C) 7.(A) 8.(C) 9.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 10.	有一銑刀直徑100 mm，共有8個刀刃，如切削速度為157 m/min，每一刀刃進刀量為0.1 mm，則刀具進給量(mm/min )為何？　(A) 100　(B) 200　(C) 300　(D) 400。	A-工作機械

＿＿＿ 11.	有關非傳統加工的敘述，下列何者正確？　(A)粉末冶金製造雙金屬板，其燒結溫度在較高與較低金屬熔點之間　(B)塑膠加工之擠製成型法適用於製造清潔劑容器　(C)雷射加工屬熱電式特殊切削法，只適用於金屬材料加工　(D)放電加工會產生高溫放電，不適用於高硬度金屬薄板加工。	A-非傳統加工

＿＿＿ 12.	有關電腦輔助製造的敘述，下列何者正確？　(A)數值控制線切割放電加工機採用點至點控制方式　(B)數值控制臥式銑床的Z軸表示床台升降方向　(C)數值控制工具機的傳動機件通常為梯形牙導螺桿　(D)數值控制程式中控制切削劑開與關動作的機能為輔助機能。
	A-電腦輔助製造

＿＿＿ 13.	有關半導體製程的敘述，下列何者正確？　(A)柴可斯基法(Czochralski Process)拉晶形成的矽晶棒，其直徑精度很難控制　(B)半導體薄膜製作，通常採用氣相沉積和還原法　(C)半導體蝕刻製程是將顯影後晶片表面光阻覆蓋區域蝕除，露出矽晶材料　(D)半導體以離子植入法摻入碳原子至矽基板，可以製造P 型半導體。
	A-新興製造技術

|  | 10.(D) 11.(A) 12.(D) 13.(A) |
| --- | --- |

1.  	彈性製造系統(Flexible Manufacturing System，FMS)，為一具有高度適應性之製造系統，係整合電腦控制系統、CNC機械、機器人、倉儲管理系統、無人搬運車及自動檢驗的生產系統。

2.  	S   S   400

①  ②   ③

第①部分：「S」代表鋼。

第②部分：「S」代表一般構造用鋼。

第③部分：「400」代表最低抗拉強度400MPa。

註：1MPa=1N/mm2

3.	非破壞性檢驗：鑄件檢驗後，並未破壞，仍可使用的檢驗法，下列各項均是。外形檢驗、尺度檢驗、音響試驗、螢光檢驗、超音波檢驗、磁粉檢驗、X射線檢驗等。
破壞性檢驗：檢驗後，鑄件已被破壞而不能使用的檢驗方法，下列各項均是。機械性質檢驗（包括硬度試驗、拉伸試驗、壓縮試驗、衝擊試驗及疲勞試驗等）、金相顯微檢驗。

4.  	(D)使材料組織均勻化，屬於熱作加工的主要效應。

5.  	(B)惰氣鎢極電弧銲接(GTAW)，簡稱TIG或氬銲，銲把上的鎢極並不會熔化，如果用在接縫平整的薄板，不加銲條即可完成銲接；若接縫較大或有孔洞需加以修補時，則視需要再加入銲條。

6.  	(C)滲碳處理，係為了增加材料表面的硬度及耐磨耗性。
防鏽蝕的處理方法有：發藍處理、染黑、磷酸鹽處理、滲鋁防蝕法、陽極處理、陰極防蝕法、防鏽蝕塗層等方法。

7.  	(A)IT01，其公差最小。
CNS公差等級，對於工件尺度為500mm以下，公差等級採用的有IT01、IT0、IT1～IT18共20級。公差等級的選用分為：

(1)	IT01～4：規具公差，適用於塊規等精密量規。

(2)	IT5～10：配合公差，適用於一般工件的配合。

(3)	IT11～18：非配合公差，適用於粗切削、塑性加工、砂模鑄造等不需配合的工件。

8.  	(A)工件的硬度及延展性愈高，切削性愈差。
(B)切削速度對刀具壽命的影響較進刀量明顯。
   VTn=C，由泰勒公式可知，影響刀具壽命的主因為切削速度(V)。
(D)刀具斜角較大，較易形成連續切屑。

9.  	(A)凹口車床，床台設有凹口，用於車削直徑大、長度短的工件，例如火車輪的車削。

(C)螺紋滾軋機只適用於製造外螺紋。

(D)滾齒機製造齒輪時，滾齒刀每轉一圈，齒輪工件同步旋轉一齒，過程中齒輪工件外緣齒形便依刀刃進入與離開的軌跡衍生成形。

10. 	刀具每分鐘轉速N===500(rpm)
刀具進給量F=f×T×N=0.1×8×500=400(mm/min)

11. 	(B)塑膠加工之擠製成型法適用於製造實心棒、管、板、電線包覆、窗框及各種建材等固定截面的產品。

(C)雷射加工屬熱電式特殊切削法，適用於各種金屬或非金屬材料加工。

(D)放電加工會產生高溫放電，適合無法或難以用傳統加工製作的高硬度、高韌性、碳化物等導電性材料的加工。

12. 	(A)數值控制線切割放電加工機係採用連續路徑（或輪廓）數值控制方式。

(B)數值控制臥式銑床的Y軸表示床台升降方向。

(C)數值控制工具機的傳動機件通常為滾珠導螺桿。

13. 	(B)半導體薄膜製作，通常採用氣相沉積和氧化法。

(C)半導體蝕製程是將顯影後晶片表面未受光阻覆蓋區域蝕除，露出矽晶材料。

(D)半導體以離子植入法摻入一定比例的硼或磷離子至矽基板，使其成為p型或n型半導體而改變其導電性質。

# Text boxes

107

年

四技二專

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解